阿科太克轻质隔墙板安装施工技术

一、施工准备

（一）组织准备

选派责任心强、素质高、实践经验丰富的同志任专项管理负责人，项目部按照项目管理条例，对操作层实施统一管理，从人力、财力和物力上给予重点保证，技术上给予支持。

（二）技术准备

1、组织现场施工人员学习，熟悉图纸的设计意图，做好设计洽商。

2、建立与监理单位项目管理人员的工作关系，了解和明确工程质量监督计划。

3、审核各种成品，确定进场日期。

二、材料规格及工具

材料：普通板规格为：3300×600×100㎜。

工具：切割机、扫帚、水桶、小灰槽、2m靠尺、2m托线板、打磨机、木楔、钻、钢尺、射钉枪、撬棍、扁铲、开刀等。

三、作业条件

地下与屋顶线管预留20公分；屋内安板处打扫干净，将立板处的线按设计图纸标好。

结构已验收。墙面弹出+50㎝标高线。

操作地点环境温度不低于5ºC。

正式安装以前，先试安装样板墙一道，经鉴定合格后再正式安装。

四、施工顺序及施工工艺

1、工艺流程：结构墙面、板面、地面清理和找线→放线、分档→配板、修补→安L型卡→配制胶粘剂→安装隔墙板→电线管安装划线（5天后切割）→安装电线管→板缝处理→隔墙交付验收→板面装修

清理、找线：隔墙板与顶面、地面、墙面的结合部位，凡凸出墙面的砂浆混凝土块等必须剔除并扫净，结合部尽力找平。条板安装应在楼、地面及墙面抹灰前进行，改造工程应将地面打毛后再安装。

放线、分档：在地面、墙面及顶面根据设计位置，弹好隔墙边线及门窗洞口线，并按板宽分档。

配板、修补：板的长度应按楼层结构净高尺寸减20㎜，计算并量测门窗洞口下部及窗口下部的隔板尺寸，当板的宽度与隔墙的长度不相适应时，应将部分隔墙板预先拼接加宽（或锯窄）成合适的宽度，放置有阴角处。有缺陷的板应修补。

条板安装：条板安装一般先做大面，从墙柱边接头处开始，向另一边安装收口，若隔墙上有门窗洞口时，应从门窗洞口两侧开始。

安装的第一块板为定位板。从与柱及墙的结合面开始，在板的顶面、侧面、（相拼合面）刮满胶粘剂，按弹线位置安装就位，在柱边打上铁件，安装在第一块板上部、中部、下部三个点相应凹进去5㎜左右，然后在凹进去的位置打上连接铁件，对柱边成90°直角连在一起。板竖立就位，上下对准墨线，用撬棍将板向上顶紧，条板顶面与混凝土楼板或梁的接缝间隙应在5㎜～10㎜，之间。板下端离地面保持20㎜～30㎜空间，上下固定用木楔楔紧，用细石浆或C20干硬性水泥砂浆，挤紧、塞实做成软连接。用2米靠尺测量墙面的平整度，用2米托线板检查板的垂直度，用射钉将钢卡固定于上下楼板，当水泥砂浆强度达到10Mpa以上，最后撤掉木楔，并用同强度的干硬性砂浆灌实。

按照上面顺序安装第二块板，保持第二块板与第一块板的紧密连接，板缝要揉挤严密，把挤出的砂浆刮平，缝隙不宜大于5㎜，着重调整好垂直度和相邻板面的平整度，并依次类推。

板在安装过程中严禁用锤砸、剔凿、硬塞、硬撬，以免损坏板材，地面超高时应剔除超高部分。

门窗洞口的安装：

1、门框项端的板，可采用横向板安装，横向板的两端应担在竖板上，压茬应不小于30㎜或切缝平插固定铁件。对临近门旁的板材可以锯出肩膀来，肩膀宽度100㎜，或插入一个平铁片，以便安装过梁板块，多样过梁板块要用接缝砂浆连接，接缝应尽量小，门头板上下左右涂刷渗入膨胀剂的接缝砂浆。也可在门头横板与竖板的上端结合部用外钢卡与楼板或横梁用射钉固定联结。

2、门窗条板应在做地面之前安装，如在完好地面上安装，应将条板与地面连接处凿出20㎜深的凹槽，将条板根部嵌埋牢固。

3、门窗框两侧的条板，必须把凸条铲平或用接缝砂浆补平，便于安装门窗框，墙体安装完成后，将门、窗框装入，用膨胀塞固定，门窗框与条板的间隙用各类门窗所要求的嵌缝材料填实。

缝处理：隔墙板安装后10小时，检查所有缝隙是否粘结良好，有无裂缝，如出现裂缝，应查明原因后进行修补。已粘结良好的拼缝板板缝、门头板缝，先清理浮灰，刮胶粘剂，贴50㎜宽玻纤网格带，转角隔墙在阴、阳角缝粘贴100㎜宽（每边各50㎜宽）玻纤布一层，压实、粘牢，不得有皱折、翘边现象，表面再用胶粘剂刮平。

墙板的养护：主要是对接缝隙砂浆和细石混凝土的养护。待混凝土养护5～7天后，检查连接处有无凹凸不平、空鼓和裂纹，并进行修补处理，同时退掉木楔，用同标号细石混凝土将木楔留下的空洞塞实。

管线安装

1、首先铺设电线管、接线盒，安装管卡、埋件。按电气安装图找准位置划出定位线，铺设电线管、接线盒（次项工作在条板就位后，接缝处胶泥未初凝前完成）。

2、所有电线管必须顺着水泥空心条板的孔铺设，可横铺、竖铺，但每条铺线管的深度都要严格规定在板厚的1/2以内，严禁满铺。

3、接线盒：先在板面用手提切割机切出方正形，再用扁铲剔出（防止猛击），孔的大小适度，孔内清理干净。

4、接线盒、管线、预埋铁件安装完毕后，应及时用高强度水泥砂浆（掺107胶）与板面补平，补平。

墙面装修

一般居室墙面，直接用石膏腻子刮平，打磨后再刮第二道腻子，再打磨平整，最后做饰面层。

五、质量验收标准

（一）、验收标准：

检查方法：检查产品合格证。

1、安装的条板必须要有出厂合格证，配套安装材料应有相应合格证或质量检测报告。

2、阿科太克板的各项技术指标必须满足有关标准所规定的要求。胶粘剂的配制原料的质量必须符合有关规定。

检查方法：观察检查。

3、阿科太克板其四边的粘结必须牢固。

检查方法：手振和观察检查。

（二）、基本项目：

1、节点构造、构件位置、连接锚固方法，应全部符合设计要求。

检查方法：观察检查。

2、隔墙板所有接缝处的粘结应牢固，应填塞密实，不应出现干缩裂缝。

检查方法：观察检查。

3、玻纤网格带（布）应沿板缝居中压贴紧密，不应有皱折、翘边、外露现象。

检查方法：观察检查。

（三）、墙板安装允许偏差项目：

阿科太克板安装的允许偏差符合表1的规定：

隔墙板安装允许偏差表               表1

| 顺次 | 项目 | 允许偏差（㎜） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整 | 3 | 用2米靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 立面垂直 | 3 | 用2米托线板检查 |
| 3 | 接缝高度 | 2 | 用直尺和塞尺检查 |
| 4 | 阴阳角方正 | 4 | 用200㎜方尺和尺检查 |
| 5 | 轴线偏移阴 | 10 | 用尺检查 |

六、其它注意事项

1、施工中各专业工种应密切配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。隔墙板粘结合10天内不得碰撞敲打，不得进行下道工序施工。

2、施工安装时，要注意清扫连接处浮尘，保证接缝刮浆处干净，抹面要平整美观。

3、安装埋件时，应用手提切割机切割或手电钻扩孔，再用扁铲修理四周，不得乱凿、乱击，以免破坏板缝的结合，对已粘贴好嵌缝带墙体，不得进行任何剔凿。

4、在混凝土楼地面施工时，应防止砂浆等溅涂墙板。

5、墙板初安装后，三天内不得在墙板上斜靠物品，以免震动墙板影响质量。

6、严禁运输小车碰撞墙板及其门窗口。

7、注意安装现场的安全保障工作，及时清渣，保持安装现场整洁，实现安全生产，文明施工。

七、应注意的质量问题

注意阿科太克板的运输和保管。运输中应轻拿轻放，侧抬倒立并互相绑牢，不得平抬平放。（阿科太克板出厂时已包装成捆）堆放处应平整，下垫100㎜×100㎜方木，板应侧立，垫方木距板端50㎝。

板如有明显变形、无法修补的过大孔洞、严重的断裂、裂缝或破损不得使用。

八、经济效益分析

1、阿科太克板板面平整，接缝严密，在装修施工中不需要抹灰，直接用腻子找平，节约材料和人工。

2、阿科太克板安装便捷，熟练工人三人一组，平均一天能够安装七八十平方，工效较高。

3、阿科太克板安装辅助材料较少，按单位面积计算，明显优于其他墙体材料。

××业务办公楼工程

阿科太克轻质隔墙板安装施工技术