三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程

4#、5#楼模板及外挂架施工方案

目     录

第一章、工程概述	1

1.1工程概况	1

1.2编制依据:	1

第二章、墙 模 板	2

2.1概况:	2

2.2编制原则：	2

2.3定型钢模板：	2

2.4模板设计	3

第三章、顶板模板	4

3.1顶板概况：	4

3.2编制原则：	5

3.3顶板模板	5

3.4顶板支撑	5

第四章、质量标准	6

4.1定型大钢模板加工质量标准	6

4.2定型大钢模板安装质量标准	6

第五章、安全文明施工	7

5.1安全施工	7

5.2文明施工	7

第六章、外挂架施工方案	7

6.1概况：	7

6.2外墙挂架结构	7

6.3、搭设方法	8

6.4、外挂架提升	9

6.5、荷载试验	9

6.6、施工注意事项	10

6.7、附件：外挂架计算书。	10

第七章、附图	10

# 第一章、工程概述

## 1.1工程概况

三里河南区危改工程东二区塔台、住宅楼工程，总面建筑积为86096.97m2,由塔台、1#住宅、2#住宅、3#住宅、4#住宅、5#住宅六大部分组成。塔台部分为全现浇框架结构；住宅楼部分为全现浇剪力墙结构，抗震均为8度设防。塔台地下二层与四周5栋高层住宅楼（1#5#楼）连成整体，施工中设后浇带。

1#～5#楼标准层墙体使用整体大钢模板, 其中地下室墙模使用木模板，外墙模需使用带止水片的穿墙螺栓。

1.1.1建筑物一览表:

| 序号 | 建筑物名称 | 建筑面积m2 | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼 | 13548.59 | 18 |  |
| 2 | 2#楼 | 12404.07 | 18 |  |
| 3 | 3#楼 | 11687.08 | 18 |  |
| 4 | 4#楼 | 12747.94 | 18 |  |
| 5 | 5#楼 | 13346.93 | 18 |  |

1.1.2质量目标:

模板的设计、加工质量标准按清水混凝土质量标准实施。由于目前我国尚无清水混凝土专项施工规范，因此只能参考有关资料并结合企业自身经验，拟定如下标准。清水混凝土外观要求达到：表面平整光滑，线条顺直，几何尺寸准确（在允许偏差以内），色泽一致，无蜂窝、麻面、露筋、夹渣和明显的汽泡，模板拼缝痕迹有规律性，结构阴阳角方正且无损伤，上下楼层的连接面平整搭接，表面无需粉刷或仅需涂料罩面即可达到相当于中级抹灰的质量标准。

本工程清水混凝土分部分项质量标准以国家标准为基础，并比国家标准有所提高。

## 1.2编制依据:

1)北京市新厦建筑设计研究所4#、5#楼图纸。

2)《钢筋混凝土结构施工及验收规范》GBJ50204-92。

3)我国现行的相关施工验收规范和操作规程。

# 第二章、墙 模 板

## 2.1概况:

2.1.1剪力墙厚有200mm，180mm两种。

2.1.2楼板厚度：100 mm、120mm、140mm 、150mm。

2.1.3标准层层高：2.7 m。

## 2.2编制原则：

2.2.1墙体模板为定型钢模板,可调节角模。

2.2.2力求模板能最大限度的周转，落地板最少。

2.2.3墙体混凝土最大侧压力50KN/m2，每块大模板的重量一般不超过2.0吨。

2.2.4流水段的划分：以9～10轴为界划分为两个流水段。模板按一个流水段配制。（详见流水段分布图）。

## 2.3定型钢模板：

定型钢模板厚度为186mm，面板使用6mm热轧钢板，四周边肋为80×50×6mm的角钢，内部纵肋（通长）使用 [8槽钢，中心间距为300mm，内部横肋为75×50×6的角钢, 中心间距为600mm左右，水平背楞为2[10槽钢, 中心间距为1050mm，模板面板穿墙孔直径30，穿墙孔水平间距一般为900mm，最大间距不超过1200mm。根据本方案的设计思想，定型大钢模板的宽度尺寸为1800mm～5700mm，宽度以300mm为模数递增，余数由角模调整。

|  | 面板 | 竖向龙骨 | 横向龙骨 | 穿墙杆 | 水平背楞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 热扎钢板 | 槽钢 | 角钢 | 圆钢 | 双根槽钢 |
| 规格mm | δ=6mm | [8 | 75×50×6 | T30 | [10 |
| 间距mm |  | 300 mm | 600 mm | 900×1050 mm | 1050mm |

## 2.4模板设计

外墙外模、楼梯间内墙模板为高H=2700mm的大模板,上口外侧加焊-6×80mm的钢板条。内墙为H=2600mm高的大模板。电梯井采用整体式提升筒模，模板高为H=2700mm。

2.4.1内墙及外墙内侧模板:

内墙模板配高为H=2600mm,穿墙孔纵向间距尺寸（由下而上）为L=2600mm=300+1050+1050+200mm。

2.4.2外墙外模、楼梯间内模、电梯间内模板:

外墙模板配高为H=2700mm，上口有一突出板面的钢板带，钢板带高度为80mm。穿墙孔纵向间距尺寸为L=2700mm=300+1050+1050+300mm（由下而上）。外墙采取此种形式施工时，在墙体高度方向上形成分隔带，可在视觉上减弱错台的观感，又能有效的避免上层墙体施工时，混凝土流滞下层墙面上，同时又能控制新浇筑混凝土的标高。

2.4.3阴角模:

标准阴角模为207×207×2700mm，本工程由于轴线尺寸较多，产生了多种角模，逐一给角模编号，施工时需对号入座。模板流水时，为加快施工进度，标准阴角模的数量比流水量增加1/4。阴角模与大模板之间采取搭接的连接方式，正常操作情况下，墙面竖向会产生3×6mm（宽×深）的通长凸条，拆模时随拆随打磨。为防止角模就位时向内侧倾斜，挤占混凝土保护层，用钩头螺栓钩住角模，拉结于大模板上。

2.4.4大阳角模：

大阳角模与模板间仍采用角钢的连接形式，能保证外角的垂直度，为配合外墙模板施工形成的水平分隔带，外墙阳角的上口仍需加焊-6×80mm的钢板条。

2.4.5穿墙杆:

选用T30的锥型螺栓，由于穿墙杆自身有一定的锥度，拆模时，只需从一侧打击穿墙杆，穿墙杆就很容易退出，可以不使用塑料套管，既节省了人工，又节约了材料，而且该穿墙杆的强度大，因此穿墙杆的数量较通丝的穿墙杆数量明显减少，节约了修补穿墙孔的劳动量。由于内外模板的螺栓孔大小一致，为了防止混凝土浆体外流，需在螺栓细径一端的模板上加设橡胶垫。

2.4.6门窗模板:

为保证门窗洞的方正及混凝土的整体效果，门窗口模板采用定型钢模板, 为了防止模板变形，应有足够的支撑杆件。外窗及户门（含阳台门联窗）模板应在三个面上固定塑料条，塑料条居中布置，为日后成品门及窗的安装提供方便。外窗及檐口部位预留滴水线，滴水线作法为：①在模板上口的面板上焊通长钢筋条；②支模时在钢筋条上加盖塑料条。

2.4.7 阳台模板：

阳台板与楼板一次浇筑，模板采用木模。阳台栏板因有两条凸出的腰线，且腰线拟定一次做出鹰嘴，用钢模较难处理，此问题待进一步商定。

2.4.8 楼体模板：

楼梯底模采用木模板，钢管脚手架支撑体系；楼梯踏步侧模采用定型钢模一次成型。

2.4.9 模板支设:

为防止内墙支模板时下口漏浆，安装大模板前，应将墙内杂物清扫干净，在大模板下口粘贴海棉条，以解决由于地面不平造成的漏浆。为方便施工， 模板安装三角挑架(若干榀三角挑架连接成操作平台)及供模板堆放使用的斜支腿，其中外墙外侧模板不安装支腿和挑架。

2.4.10当墙体尺寸过长时，需用几块摸板拼接而成。拼接缝留置于门、窗洞口梁处。

# 第三章、顶板模板

## 3.1顶板概况：

顶板模板厚118mm，面板用双面覆膜竹胶板，根据所采购竹胶板的规格，加工顶板模板，支撑龙骨用100×100mm的木方，其间距一般为1200mm，木方表面刨平以保证与模板接合面平整。支撑采用早拆模板晚拆支撑的碗扣式脚手架体系。

| 序 | 面板 | 纵肋 | 横肋 | 支撑龙骨 | 支撑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 竹胶板 | 木方 | 木方 | 木方 | 钢管 |
| 规格mm | δ=18 | 50×100 | 50×100 | 100×100 | 48×3.5 |
| 间距mm |  | 250 | 500 | 1000 | 1000×1000 |
| 横肋嵌入纵肋中 |  |  |  |  |  |

## 3.2编制原则：

根据流水段的划分原则，顶板模板采用早拆模板晚拆支撑的早拆模板体系。模板和支撑和配置数量为其流水量的6倍。

## 3.3顶板模板

3.3.1根据房间净尺寸和所采购的竹胶板的规格，制作顶板模板，预留出晚拆模板的位置，并按所使用的位置逐一编号。早拆模板与晚拆模板间不预留空隙，板缝间用胶布或其它材料覆盖，以防漏浆。

3.3.2梁模板

梁模采用梁侧模包底模，板模压梁侧模的方法。

1).梁侧模及底模采用竹胶板（δ=18 mm）。

2).梁侧模采用φ48钢管做竖向背楞，当梁高小于700 mm时，竖向背楞间距≤750 mm；当梁高大于700 mm时，间距≤600 mm，且沿梁长度方向设φ48钢管做水平背楞。梁侧向加斜撑，以确保梁模稳定，间距为900 mm。

3).梁底模铺在50×100 mm的小木方上，间距根据梁宽尺寸定为200～500 mm之间，主龙骨采用100×100 mm木方。

4). 过梁L<2400 mm时，梁中央必须设一根晚拆立杆；过梁L≥2400时,梁中央晚拆立杆间距小于1500。

## 3.4顶板支撑

3.4.1顶板模板选用碗扣式脚手架支撑体系。支撑间距根据房间尺寸一般为1000×1000 mm，立杆距墙200 mm，从拆除时间上分为早拆支撑和晚拆支撑。

3.4.2早拆支撑立杆上设有可调顶托；晚拆支撑立杆上设有早拆头。

3.4.3顶板支设时，应按开间及进深选定养护支撑，养护支撑间距不大于2.4m，跨度小于2.4m时也须设1根养护支撑。支撑位置处应使用小块模板，拆除时该小块模板不动，不妨碍其它模板的拆除。

3.4.4标准层立杆高为2100mm；水平横杆用钢管(φ48×3.5)，用扣件连接。共搭设三道水平横杆。

3.4.5按混凝土结构工程施工及验收规范规定GB50204-92的要求，现浇钢筋混凝土板，当跨度等于或大于4m时，模板应起拱，起拱高度为全跨长度的1‰～3‰，因此顶板支模时，应考虑起拱的要求。起拱的具体作法为：用碗扣脚手架，上部加可调支撑，以调整高度；木板作辅助，以满足顶板起拱要求。

# 第四章、质量标准

## 4.1定型大钢模板加工质量标准

| 检查项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整 | 2 | 2m靠尺或楔尺 |
| 平面尺寸 | -1～0 | 钢卷尺 |
| 对角线误差 | 2 | 钢卷尺 |
| 穿墙孔位置 | 1 | 钢卷尺 |

## 4.2定型大钢模板安装质量标准

|  | 检查项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模板垂直 | 3 | 吊线 |
| 2 | 模板位置 | 2 | 钢卷尺 |
| 3 | 上口宽度 | +2 | 钢卷尺 |
| 4 | 模板标高 | +10 | 钢卷尺 |
| 5 | 先立口垂直 | +5 | 钢卷尺 |
| 6 | 先立口对角线偏差 | 7 | 钢卷尺 |
| 7 | 后立口洞口上平高度 | +20～5 | 钢卷尺 |

# 第五章、安全文明施工

## 5.1安全施工

5.1.1在大模板装拆区域周围，应设置栅栏，并挂明显的标志牌，禁止非作业人员入内。

5.1.2模板上的小配件等，应装入专用箱或背包中，禁止随手乱丢，以免掉落伤人。

5.1.3大模板的使用、吊装、存放等，请按北京市建委颁布的《施工现场管理条例》执行。

## 5.2文明施工

5.2.1所有模板及配件进场前，必须经过喷漆处理， 以满足现场文明施工的要求。

5.2.2为保证墙面质量，板面应随时清灰，及时涂刷新的隔离剂。拆下的模板，如发现板面不平或肋边损坏变形应及时修理。搞好大模板的日常保养工作和维修工作。

# 第六章、外挂架施工方案

## 6.1概况：

外挂架是一种三角型架的分跨、不落地的工具式脚手架。其高度为2100mm，外挂架防护高度为4m左右（可根据楼层高度设定），悬挂在外墙穿墙拉杆上，依靠塔吊分层提升，可以用于结构工程外墙模板施工和外墙安全防护。

本工程从地上二层开始使用外挂架。

## 6.2外墙挂架结构

6.2.1结构由三角型架，大小横杆、立杆，安全防护拦杆，安全网，操作平台封板，穿墙拉杆，保险螺栓，吊钩等组成。

6.2.2三角型架，是由6.3槽钢焊接而成，架的一侧设有2个附墙支座，三角斜撑和加强斜杆采用φ48×3.5钢管焊接，供现场安装时用十字扣件相互连接。

6.2.3大小横杆、立杆、安全拦杆，均采用φ48×3.5钢管用十字扣件连接成整体。

6.2.4穿墙拉杆采用φ28圆钢制作，每个三角型架上设1根附墙支座，拉杆形状一端为L型，另一端有M27螺纹，配M27双螺母和120×10垫片。

6.2.5吊钩使用φ16圆钢焊接成环，每组设两个。

6.2.6安全网从外挂架外侧顶部开始向下设置密目安全网，绕过外挂架底部后到墙边架子处绑扎。

6.2.7封板为σ=50mm厚的木板，做为操作人员通道及防止物体坠落。

## 6.3、搭设方法

在搭设时，首先要检查外挂预留孔，是否按平面布置图留设，待无误后方可进行外挂架搭设。本工程外挂架预埋孔利用大模板最上一道穿墙孔。外挂架就位孔间距最大为2100mm。

6.3.1.在首层外墙混凝土强度达到承载设计要求时，可进行外挂架搭设施工。(冬期施工混凝土强度达到7.5MPa才允许拆模，此时混凝土强度已可承载外挂架。摘录于“建筑分项工程施工工艺标准”)

6.3.2.首先将φ28的穿墙拉杆从墙外穿入预留孔内，上垫片，带上双螺母，逐次按平面布置图安装。

6.3.3.挂上三角型架，上紧双螺母将外挂架连成整体，底部连接小横杆，同时搭设立杆，安全防护拦杆（立杆底部必须与三角架小横杆连接）及剪刀撑，形成一组后，从上往下兜安全网。位于洞口处的外挂架，需在洞口内设钢管横杆，与外挂架拉结。

6.3.4.操作平台封板时要用8#铅丝与挂架绑扎牢固，封闭严密。封板时要将吊环预留在外，以备吊装用。

6.3.5.挂架分组安装完毕后，检查每个挂架穿墙拉杆螺母是否锁紧，检查组与组相交处连接钢管是否交叉（每组断开处间距为200mm并封活动板），确认无误后方可进行模板施工。

## 6.4、外挂架提升

6.4.1. 当上层墙体混凝土强度符合承载设计要求后，将穿墙拉杆，穿入上层预留孔里（由外向里），用塔吊提升挂架。

6.4.2. 在提升时，吊环应落在挂架重心位置（三角架吊环位置），提起松开内侧螺母后，垂直慢速提升到上层穿墙拉杆处，紧固内侧螺母，落钩。注意挂架在提升时不要相互钩挂，逐组提升。

6.4.3. 穿墙拉杆拆除：穿墙拉杆拆除时需在挂架下层平台内拆除，先松开内侧螺母，卸下垫片，然后从外侧拔出穿墙拉杆，以备下次周转使用。

6.4.4. 挂架拆除：当结构施工完毕后，用塔吊将外挂架吊到地面后解体。

## 6.5、荷载试验

6.5.1.由于安全技术规范中规定脚手架上施工荷载不得超过1.2kN/m2，故外挂架在投入使用前须经荷载试验，持载4小时后未发现焊缝开裂，结构变形等情况方可使用。投入使用前，必须经过验收，验收合格后方可使用。

6.5.2.荷载试验过程如下：

6.5.2.1用塔吊将一组挂架吊至所需位置，并加固好。

6.5.2.2在挂架两端外侧各立一根标杆，标杆上标注出挂架的水平线位置。

6.5.2.3荷载分三次加载,总荷载为1.6T/m2。第一次加1/3总荷载，均匀放在挂架上2小时后，检查一下挂架水平位置，并记录下沉高度；第二次加载同第一次，检查穿墙螺栓及固定点处有否变化，并记录；第三次加载同第二次。第三次加载观察4小时后，对挂架各部位、紧固点全面检查并记录，对挂架下沉高度进行记录，检查各部分，若无裂纹、变形、结构墙体破坏，焊接部分无开焊，即可通过荷载试验。若有裂纹、变形等，则试验失败，挂架不可使用。

6.5.2.4荷载试验部位由安全部门指定，试验过程中派专人在地面管理，下方10m范围内不得有人通过。在挂架下方对排架处临时设挂水平安全网，以确保安全。参与试验的架子工，上架时安全带挂在可靠的地方，不得挂在挂架上。

## 6.6、施工注意事项

6.6.1在外墙模板施工时，严格按外挂架平面布置图和标高预留孔图，预先将预留套管与模板固定，以备外挂架施工用。

6.6.2施工时如遇5级风不得提升。

6.6.3吊装就位要平稳、准确、不碰撞、不兜挂。

6.6.4在吊装时必须使用大卡环，不允许使用吊钩。

6.6.5吊装人员要相对固定，施工时必须有“技术安全书面交底书”。

6.6.6经常检查穿墙拉杆，安全网，外架吊具是否损坏，松动时必须及时更换。

6.6.7模板施工时待模板调整完毕后，斜支撑不得受力于外挂架。

6.6.8挂架所使用的材料必须是指定的合格品。

挂架荷载试验报告

| 工程名称 |  |  | 穿墙螺杆（Ф） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 荷载重量（Kg） |  |  |
| 安装 搭设 班组 |  |  | 挂架铺板厚度（cm） |  |  |
| 挂架位置 |  |  | 试验材料 |  |  |
| 挂架自重（Kg） |  |  | 加载开始时间 |  |  |
| 挂架数量 |  |  | 卸载结束时间 |  |  |
| 挂架规格 |  |  | 挂架变形程度 |  |  |
| 试验结果说明： |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 搭设班组负责人 |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 试验负责人 |  |  |  |
| 安全负责人 |  | 设计负责人 |  |  |  |

2001年   月   日