余杭区××大楼干挂石材幕墙工程施工方案

一、 工程概况

二、 干挂石材施工工艺流程

基层处理→墙面分格放线→钢架制作→热镀锌→钢架校正→钢架固定→检验分格、

平整度和牢固性→挑选石材→开料→挑色编号→石材干挂→填嵌密封条→打胶密封→

墙面清

理→检验。

三、主要施工工艺施工方案

1

、基层处理

对照骨架的设计分割尺寸检查主体结构的质量是否符合要求主体结构的质量是

否符合要求主体结构质量对骨架的位置影响较大且直接影响到干挂石材的分割尺寸。

墙面的垂直水平位置。对主体结构的孔洞及表面的缺陷也应认真处理。

2、墙面分格放线安装骨架

放线是将骨架的位置弹线到主体结构上放线工作根据轨线及标高点进行一般先

弹出竖向杆件的位置确定竖向杆件的锚固点待竖向杆件通长布置完毕再将横向杆

件位置弹在竖向杆件上。

1骨架的施工要点

本工程骨架根据计算选用[10热镀锌槽钢作为竖向主龙骨与墙体预埋件焊接

└63×6热镀锌角钢作为横杆传力于竖杆横杆用螺栓与竖杆连接。骨架安装顺序如下

1 先安装竖向杆件竖向杆件与主体结构相连待竖向杆件就位后再安装横向

杆件

2 采用型钢连接长骨架将其分别穿进上下杆件的端部后再用螺栓拧紧横向

杆件采用螺栓连接

2骨架的质量控制

1 骨架安装前将竖杆与横杆位置线弹到主体结构表面。

2 施工竖杆前在首尾位置吊通长垂直线并用经纬仪校核以确保骨架垂直度。

3拉通长水平线检验竖杆是否在同一平面上。

3、石材干挂施工

1干挂石材施工要点

1 对批量生产的同一种石材经认真挑选注意色差剔除缺棱掉角及有裂

纹的石材后按部位顺序编号在石材边缘划线打定眼孔一般每隔30cm设一个孔。

2

 石材干挂采用自上而下或自下而上两种顺序流水作业保证满足工期要求

避免上下层交叉作业以确保安全施工。

3 定出第一块石材高度后用不锈钢挂件插住石材底边并用不锈钢插销固定

石材上口以避免移位。石材位置、垂直度验收后在挂销与孔之间、插销与孔之间用

云石胶固定。云石胶具有快干性凝固后强度与石材相似能保证石材安装后不偏位、

不松动。

4 完成第一排石材安装后将第二排石材底孔插入第一排石材上边凸起的插销

上并用石胶填充固定上边再用不锈钢挂件固定如此循环贴挂。

5 由于本工程单块石材面积大石材厚重量大搬运不便在脚手架上预先

安装支架用手动葫芒起吊石材就位

6

板缝控制安装前预先制作8mm×8mm×8mm的塑料垫块 第一排安装后

在每块石板上口放4块塑料垫块然后安装第二排石板。这样做既能保证缝宽一致又

能保证第二排石材与第一排石材不碰撞石板边角不受损坏。

7窗洞上下口及女儿墙干挂节点如图2所未。

8 清理、填缝密封将缝清理干净用聚乙烯泡沫胶条填入石材板缝中在石

材边缘贴美纹纸用硅酮结构胶将板缝密封。打胶缝应平直、饱满、无间断。待填缝密

封后应清洗墙面除去墙面上污渍、残浆等。

2干挂石材垂直度、平整度控制

1 根据楼层内轴线位置安装第一块和最后一块石材上、下两端拉两根通长

线通长线与石材间距均为15cm然后安装中间石板并保证每块石板与通长线间距

均为15cm通过该方法保证每层石材均在同一平面上石板上、下两端在同一直线上

保证主楼158.2m长的石板间缝隙在同一水平位置上。

2 在每排石板测面用14号镀锌扎丝吊通长垂直线控制每排石材的垂直线控制

每排石材的垂直度。

4、避雷接地施工

本工程干挂石材骨架防雷接地采用竖向镀锌槽钢与40mm×4mm镀锌扁钢焊接

再与屋顶避雷带焊接各块面与避雷带连接处不少于7处 是距不大于5m保证测试

电阻小于设计要求。

5、防火措施

干挂石材幕墙材料均为难燃、非燃烧体另在每层外围框架梁一周固定2mm厚

钢板2层内嵌10mm防火墙以防止上下窜风

6、防水施工措施

1突出的檐口、窗套和腰线部位均留设3流水坡和滴水线滴水线槽深15-20mm

宽15-20mm要求宽窄一致。

2 板缝之间用聚乙烯泡沫胶条填入在石材边缘贴美纹纸 选用柔软、 胶将

析缝密封再用Ф11塑料棍压出4mm凹圆。

7、成品保护措施

1 运到施工现场的石材全部推放到指定地点石材在场地上必须垂直靠在木

架上。

2在石材阳角处用木板保护防止碰撞损坏。

3铝合金窗框、窗扇用薄膜保护。

4 在诉除脚手架时应先清理架上杂物以防碰损墙面石材。

四、石材安装施工方法和技术措施

1、干挂花岗石幕墙制作安装包括如下主要工序

1、花岗石板材采购

2、花岗石板材加工切割、磨光或抛光、倒棱倒角、开槽、拓孔

3、花岗石幕墙预埋件安装

4、花岗石幕墙龙骨安装

5、花岗石幕墙防雷装置安装

6、花岗石幕墙防火带安装

7、花岗石幕墙板材安装

8、注密封胶。

2、工艺操作流程

施工准备→检查验收石材板块→将板块按顺序堆放→初安装→加固→验收。

3、基本操作说明

1、施工准备

由于板块安装是整个幕墙安装中最后的成品环节在施工前要做好充分的准备工

作。准备工作包括人员准备、材料机具准备、施工现场准备。在安排计划时首先根据实

际情况及工程进度计划要求排好人员一般情况下每组安排生产3—6人。安排时要注

意新老搭配保证正常施工及老带新的原则材料工器具准备是否充分要检查施工工

作面的板块是否到场是否有没有到场或损坏的板块另外要检查扣件、石材胶等材料

及易耗品是否满足使用。施工现场准备要在施工段留有足够的场所满足安装需要同时

要对排栅进行清理并调整排栅满足安装要求。

2、检查验收石材板块检查的内容有

A、规格数量是否正确

B、各层间是否有错位

C、堆放是否安全、可靠

D、是否有误差超过标准的板块

E、是否有色差超过标准的板块

F、是否有已经损坏的板块

验收的内容有

A、三维误差是否在控制范围内

B、是否有损伤该更换的要更换

C、胶是否有异常现象

D、抽样做结构胶粘接测试

检查验收要做好详细的记录并装订成册签注参加验收检查人员名单。

4、石材板块按安装顺序规格堆放在安装板块前要按安装顺序进行堆放堆放时要适

当倾斜以免板块倾覆。

5、初安装

1、吊幕墙平面基准线

幕墙龙骨安装调整完毕后自石材幕墙顶部吊幕墙纵向平面线。此平面线一般选在

幕墙平面右侧转角位置。吊线要综合考虑花岗石幕墙与其他种类幕墙的配合同时要考

虑石材幕墙本身平面的调节能力。每个平面的转角均应吊竖直线。

2、拉水平线

根据设计及施工实际情况确定石材幕墙的底边位置在两条竖直线之间拉一条水平

线。水平线和竖直线确定幕墙平面。

3、装石材板块

A、将已安装后切螺栓、铝合金扣件的石材挂在挂件上固定

B、如果石材与平面线不平齐则调整微调螺栓调整平齐紧固螺栓

C、安装止滑螺栓

D、后一块板的安装以前一块板及纵横平面线为基准。其他与第一块同。同时须注

意调整幕墙的横缝直线度竖缝直线度拼缝宽度允许偏差符合规范要求

6、加固调整后及时加固确保每一块石材的安装成功率。

7、验收每次安装时从安装过程到安装完毕全过程进行质量控制验收也是

穿插与全过程中验收的内容有

1、板材自身是否有问题

2、胶缝大小是否符合设计要求胶缝是否横平竖直

3、石材板块是否有错面现象色差是否在允许范围内

4、石材角是否损坏

验收记录、上扣件、上石材胶等属于隐蔽工程的范围要按隐蔽工程的有关规定做

好各种资料。

8、各主要工序质量控制程序及验收标准

1花岗石板材采购

1质量控制点

A、石材材质

B、石材物理性能

C、石材表面处理

2采购质量责任人项目经理

3检查方法

A、检查石材化学成份检验报告必要时进行抽样复检

B、核查石材物理性能检测报告必要时进行抽样复检

C、送样及确认封样将石材样板送业主、设计院及监理三方确认后封样作为采

购及验收依据。

4验收标准

A、用于外墙的花岗石宜选用火成岩

B、石材吸水率应小于0.8%

C、石材的弯曲强度不应小于8.0N/mm2

D、石材体积密度不小于2.5g/cm3

E、石材干燥压缩强度不小于60.0MPa

2花岗石板材加工

1质量控制点

A、规格尺寸

B、平面度

C、角度

D、外观质量。

2石材加工质量责任人项目经理

3检查方法

A、目测法

B、水浇法

C、锤击法

D、钢卷尺测量钢直尺测量游标卡尺测量

E、钢平尺及塞尺测量平整度

F、钢角尺及塞尺测量角度。

4验收标准

A、普通板材规格尺寸允许偏差应符合下表规定mm。

分类 细面、镜面板材 粗面板材

等级 优等品 一等品 优等品 一等品

长度、宽度 0 0 0 0

-1.0 -1.5 -1.0 -2.0

厚度(15) ±1.0 ±2.0 +1.0 +2.0 -2.0 -3.0

B、异形板材规格尺寸允许偏差按合同规定验收。

C、同一板材厚度允许相差为3mm。

D、平面度允许极限公差符合下表要求mm。

板材长度范围 细面、镜面板材 粗面板材

优等品  一等品 优等品 一等品

L≤400  0.20  0.40 0.80 1.00

400L1000 0.50 0.70 1.50 2.00

L≥1000 0.80 1.00 2.00 2.50

E、角度允许极限公差符合下表规定mm。

板材宽度范围 细面、镜面板材 粗面板材

优等品 一等品 优等品 一等品

L≤400 0.40 0.60 0.60 0.80

L400 1.00

F、拼缝板材正面与侧面的夹角不得大于900

G、同一批板材的色调花纹应基本调和

H、板材正面的外观缺陷应符合下表规定

名称 规定内容 优等品 一等品

缺棱 长度不超过10 mm长度小于5 m除外周边每米长个 不允许 1

缺角 面积不超过5mmx2mm小于2 mmx2mm不计每块板个

裂纹 长度不超过两端顺延至板边总长度为1/10长度小于20mm的不计每块

板条

色斑 面积不超过20mmx30mm面积小于15 mmx15mm不计每块板个

色线 长度不超过两端正顺延至板边总长度为1/10长度小于40mm的不计每

块板条 2

坑窝 粗面板材的正面出现坑窝 不明显

I、石板连接部位无崩坏、暗裂等缺陷其他部位崩边不大于5 mmx20mm或缺角不

大于20mm的可修补后使用但每层修补的石板块数不应大于2%且宜用于立面不明显

部位。

J、石板编号应同设计一致不得因加工造成混乱。

K、石材开通槽时宽多宜为6--7mm不锈钢支撑板厚度不宜小于3.0 mm铝合

金支撑板厚度不宜小于4.0 mm。

L、石材开槽后不得有损坏或崩裂现象槽口应打磨成450倒角槽内应光滑、洁

净。

M、针槽式石材的开槽位置按图纸加工针平槽长度不应小于100MM在有效长度内

槽深度不宜小于15MM槽宽度宜为6-7MM弧形槽的有效长度不应小于80MM。

N、钢锚的孔位应根据石板的大小按图纸加工孔位距离边端不得小于石板厚度的3

倍也不得大于180MM钢锚间距不宜大于600MM钢锚孔的深度宜为22-23MM孔的直

径为7MM或8MM钢锚直径为5MM或6MM钢锚长度宜为20-30MM。

O、石板与不锈钢或铝合金挂件应用环氧树脂型石材专用结构胶粘结粘结前将石

屑冲洗干净干燥后方可进行粘结施工并应按所选取用胶的技术要求进行养护固化

石材结构胶的施工厚度宜为2MM-3MM。

五、注胶的主要施工方案

1耐候硅酮密封胶的施工厚度要控制在3.5-4.5mm如果注胶太薄对保证密封质

量及防止雨水渗漏不利。但也不能注胶太厚当胶受拉力时太厚的胶容易被拉断导

致密封受到破坏防渗漏失效。耐候硅酮密封胶的施工宽度不小于厚度的二倍或根据实

际接缝宽度而定。

2耐候硅酮密封胶在接缝内要形成两面粘结不要三面粘结。否则胶在受拉时

容易被撕裂将失去密封和防渗漏作用。因此对于较深的板缝要采用聚乙烯泡沫条填

塞以保证耐候硅酮密封胶的设计施工位置和防止形成三面粘结。对于较浅的板缝在

耐候硅酮胶施工前用无粘结胶带施工缝底部将缝底与胶分开。

3注胶前要将需注胶的部位用丙酮、甲苯等清洁清理干净。使用清洁剂时应准

备两块抹布用第一块抹布蘸清洁剂轻抹将污物发泡用第二块抹布用力拭去污物和溶

物。

4注胶工人一定要熟练掌握注胶技艺。注胶前应从一面向另一面单向注不能两

面同时注胶垂直注胶时应自下而上注。注胶后在胶因化以前要将节点胶层压平

不能有气泡和空洞以影响胶和基材的粘结。注胶要连续胶缝应均匀饱满不能断断

续续。

5注胶时周围环境的湿度及温度等气候条件要符合耐候胶的施工条件方可进

行施工。