冬季施工方案

由于本工程从　　年　月　日开工—　　年　月底完工，所以按照进度计划安排及　　　冬季平均气温情况，地下室的施工正好是一年当中气温最低期。

根据以往气象资料,　　　　月份平均气温为　　度。而规范规定，当进入冬季时，连续5天日平均气温稳定在5度以下，混凝土结构工程应采取冬季施工措施，为确保本工程冬季施工质量，特编制详细的冬季施工方案。

一、冬季施工准备

1、进入冬季后，安排资料员进行气温观测并做记录，与气象部门预先联系，防止寒流的突然袭击。

2、在进入冬季施工前，编制详细的冬季施工方案并组织人员学习冬季的施工程序及方法。

3、在严寒来临前，由材料员负责将保温用品（农用塑料薄膜、草包等）采购到库。

4、工地内所有的供水管道全部用环形泡沫板及草绳缠敷保温，避免冻裂，影响施工。

5、预先通知商品混凝土站及试验室做好冬季施工混凝土的配合比，提前2周送监理审批。

二、冬季钢筋施工

1、所有墙板、底板钢筋中小规格需冷拉的钢筋应提前冷拉后，避免在严寒下冷拉。

2、所有钢筋的焊接，应尽量安排在工棚内进行，工棚内设临时取暖器。

3、当在负温天气下，钢筋必须在室外焊接时，应采用负温焊接参数进行施焊。

4、组织钢筋焊接人员对冬季焊接的参数（包括闪光对焊，电渣压力焊，电弧焊）进行学习，现场练习。

三、冬季混凝土施工

1、混凝土的配制和搅拌

（1）商品混凝土站在配制混凝土时宜优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥标号不应低于425号，最小水泥用量不少于300Kg/m3，水灰比不应大于0.6。

（2）若要在混凝土中掺入外加剂，则外加剂的型号及掺量必须事先征得监理工程师的同意及试验室的配合比。

（3）严寒天气拌制混凝土时，商品混凝土搅拌站宜优先采用加热水的方法拌制混凝土。

（4）拌制混凝土时，应检查骨料的情况，骨料必须清洁，不得含有冰雪等冻结物及易冻裂的矿物质。

2、混凝土在运输过程中，商品混凝土站应采取有效措施，尽量减少混凝土的热量损失。

3、混凝土的浇筑：

（1）若遇雨雪天气或霜冻天气，混凝土在浇筑前，应清除模板和钢筋上的冰雪，以减少热量损失。

（2）当分层浇筑底板混凝土或剪力墙混凝土时，派专人用温度计进行测温，确保已浇筑层的混凝土温度，在未被上一层混凝土覆盖前，不低于计算规定温度，也不低于2度。

（3）浇筑混凝土前，项目部应统筹安排，尽量避开当日的最低气温。

（4）混凝土浇筑时，在严寒天气应做好操作人员的防冻保护工作。

4、混凝土的养护：

（1）考虑到　　地区冬季最低平均气温为3.7度左右，所以为确保混凝土表面温度与内部温度的温差在规范允许范围内，混凝土浇筑后，均在混凝土表面覆盖农用塑料薄膜，塑料薄膜上再加盖一层草包。并留设测温点，派专人进行测温。以控制混凝土内外温差，避免温度应力引起的混凝土裂缝。

（2）混凝土浇筑后，由资料员负责加做一组试块，在混凝土拆模前或撤除覆盖措施前试压，确保混凝土强度达到标准值的30%之后方可拆模或去掉覆盖措施。

三、冬季地下室外墙防水砂浆的施工

为确保外墙防水砂浆的施工质量，若工期允许，在室外温度0度以下的天气应停止施工，当为确保工期，必须施工时，在防水砂浆内必须按试验室要求掺外加剂。

四、冬季回填土施工

针对本工程回填土均为房基及地下室四周回填土为一般回填土，为确保回填土质量，冬季施工应注意以下几点：

1、回填土时，应注意防止冻土回填，尽量用含有一定热量的土回填。

2、遇有雨雪天气时，回填处的冻雪一定要打扫干净，方可进行回填。

3、回填土应尽量避开严寒天气。

五、冬季施工的安全与防火

1、冬季施工时，施工现场的周边道路及地下室的坡道应有防滑措施。

2、雪后应即使进行检查，必须将脚手架上的积雪清扫干净，并检查马道平台，如有松动下沉现象，无比及时处理。

3、冬季天气寒冷干燥，对施工现场的木工棚，易燃易爆品仓库应加强管理。

4、晚上加班，因天气寒冷，职工容易点火取暖，项目部必须指派专人进行值班检查。

5、电源开关，控制箱等设施要加锁，并设专人负责管理，防止漏电、触电。