NDS-202 PU 球 场 涂 装

简 易 施 工 方 案

一、性能特点

本产品具有极为优异之耐候性、耐磨耗性、耐水性及接着性，且色彩丰富。其表面止滑处理弹性佳，耐侯性好，清洁保养容易，维护修补容易。

二、适用范围

网球场、标准跑道、篮球场、羽毛球场、排球场、儿童乐园、人行通道等各种运动场所。

三、施工工艺

基面打磨、清洁→辊涂防水底漆→批刮PU底胶→批刮PU面胶→辊涂防紫外线面漆→划线→自检→验收

四、具体操作方法

1、基面打磨、清洁和修补。

2、防水底漆涂布（防水底涂配比1.5：1）：

采用防水底漆打底，加强与边沿和基础之接着性，以防止日后面层与基础脱落。底漆用量在0.2㎏/㎡—0.25㎏/㎡左右，局部涂布，特别在边角处和保护边处。

3、底胶层涂布（配比4：1）：

1）先将PU底胶和PU通用胶水严格按照4：1（重量比）进行充分搅拌后，再按PU通用胶水重量的4%-6%加入催化剂，再充分搅拌后，以齿状镘刀涂布2.5㎜厚，用量为3㎏/㎡，涂布均匀，严格控制厚度。

2）等弹性底层完全干透后，试水检查平整度，在积水超过2㎜处做好记号，用PU料补平。

4、面胶层涂布（面涂配比4：1）

先将PU面胶和PU通用胶水严格按照4：1（重量比）进行充分搅拌后，再按PU通用胶水重量的4%-6%加入催化剂，再充分搅拌后，以齿状镘刀涂布2.5㎜厚，用量为3㎏/㎡，涂布均匀，严格控制厚度。

5、防紫外线面漆涂布：

将防紫外线面漆和固化剂严格按1.5：1（重量比）进行充分搅拌，再添加止滑粉（按防紫外线面漆用量的1.3%配置）并搅拌均匀，用辊筒或者喷涂机涂布在PU面胶层上，用量为0.15㎏/㎡。

6、球场划线（划线漆配比3：1）

将划线漆和划线漆固化剂严格按3：1（重量比）进行充分搅拌，用辊筒进行划线。（用量：整个球场用量9公斤）

五、胶面铺装紧急情况处理：

PU球场施工过程中，往往会遇到许多紧急情况，大致情况有：下雨、刮风、停电等。紧急情况的处理方法有：

1、下雨

如果PU铺装施工过程中突然发生下雨的紧急情况，则立即停止配料，用预先准备好的塑料薄膜盖好电机、搅拌器以及物料桶等，如搅拌器中有已搅拌好的胶浆应立即将胶浆倒入料车中，当垃圾处理掉。摊铺工序应迅速将余下的胶浆铺至模腔中。

2、刮风

如果铺扎施工过程中出现刮大风紧急情况，立即停止配料、摊铺工序，如发现有杂物刮至胶浆或液面上应不断将杂物清除掉。

3、停电

如果配料过程中发生停电事故，如能及时修复电路的应立即修复，如不能及时修复的，立即停止配料，同时通知摊铺工序做好停工准备，如果搅拌器中有物料应当垃圾处理掉。

运 动 场 地 维 护 及 保 养

一、场地管理

1、应按其适应范围合理使用，一般只供场地所承担的专项训练和比赛使用。

2、场地要禁止各种机动车辆在上面行驶，以防滴油腐蚀胶面、禁止携带易爆、易燃和腐蚀性物品入内。不得刺穿切割。要保持清洁，严禁吸烟和吐痰，避免有害物质的污染。

3、进入场地者必须穿运动鞋。不穿钉鞋进入场地。杠铃、哑铃、铅球、铁饼、标枪等器材必须在特设的运动场使用，严禁在塑胶场地上进行训练。

二、运动场地的维修和保养

1、场地的清洗、维修和保养是一项经常性工作。除天天清扫，有污秽随即清洗外，还要做到每季大洗刷一次，污秽重的地方可加适量洗衣粉刷洗或擦拭。

2、比赛前后要用水冲刷，以保持场地的色彩和清洁卫生。夏季炎热天气要喷洒凉水，以降低其表面温度。

3、场地上的各种线和标志应经常保持清晰醒目。随着时间的延长，塑胶表面会老化，场地的各种标志会褪色。因此，使用数年后最好喷一层塑胶液，重新描画标志线。

4、场地如发生碎裂、脱皮等现象，应按规定要求及时修补，以防蔓延。下水道要经常清理，保持场内排水畅通。

5、许多场地的腐烂是人为引起的，为防止此现象，需在运动场门口立告示标志作为预防性维护。